| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale Laborator de proiectare, obţinere şi testare materiale ceramice Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 10 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf. Dr. Ing. Gorea Maria e-mail: mgorea@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Aparat pentru determinarea dilatării termice L75Hx1400 Sistem de răcire cuptor Calculator şi imprimanta |
| Caracteristici, performanţe: Intervalul de temperatură: 20 ˚C la 1400 ˚C Viteza de încălzire: 0.1 la 50 ˚C/min Dimensiunea epruvetei supuse testării: diametru - max 6 mm; lungimea – până la 50 mm Răcirea cuptorului: aer; Atmosfera cuptor: aer; Element încălzire: Kanthal; Standard de măsurare: Al2O3; Repetabilitatea: ± 150 nm; Precizia: ± 1 % (full scale); Data achiziţionării: 2008 |
| Aplicaţii, utilizări: Dilatometrul măsoară schimbările în lungimea probei în timpul unui tratament termic. Cu ajutorul sistemului se poate determina cu precizie - schimbarea relativă în lungimea probei; - coeficientul liniar de dilatare termică; - punctul de transformare; - contracţia probei. Inregistrarea datelor; Prelucrarea datelor; Prezentarea datelor şi graficelor cerute |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Facilităţile de experimentare vor fi puse la dispoziţie în acord cu programul laboratorului didactic Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: program dotare UBB |
| Valoare: 109 301 RON |