| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale Laborator de proiectare, obţinere şi testare materiale ceramice Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 10 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf. Dr. Ing. Gorea Maria e-mail: mgorea@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Aparat pentru determinarea conductivităţii termice HFM 436/3 Lambda Sistem de răcire exterior Imprimanta |
| Caracteristici, performanţe: Intervalul de temperatură între platane: - 30 ˚C la 90 ˚C 10 puncte programabile de colectare a datelor; Dimensiunea epruvetei solide supuse testării: 300x300x5 la 100 mm; Determinări pe probe pulverulente; Intervalul de rezistenţă termică: 0.1 la 8.0 m2K/W; Intervalul de conductivitate termică: 0.005 la 0.5 W/mK; Repetabilitatea: 0.5 %; Precizia: ± 1 la 3 %; Dimensiuni: 625x700x515 mm; Greutatea: 64 Kg. Data achiziţionării: 2008 |
| Aplicaţii, utilizări: Determinarea conductivităţii şi a rezistenţei termice a materialelor izolatoare (polistiren, ceramici poroase, betoane uşoare); Determinarea conductivităţii şi a rezistenţei termice a materialelor pulverulente (dimensiuni ale materialului sub 20 mm sau intre 20 şi 50 mm. Inregistrarea datelor în fiecare minut; Prelucrarea datelor; Prezentarea datelor finale – temperatura medie, conductivitatea termică, rezistenţa termică, gradient de temperatură şi timpul de testare. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Facilităţile de experimentare vor fi puse la dispoziţie în acord cu programul laboratorului didactic Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: program dotare UBB |
| Valoare: 151 549 RON |